2018年第二季度食品相关产品质量省级监督抽查结果汇总表

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期（批号） | 抽查日期 | 抽查 类型 | 承检机构 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 企业 所在地市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北永新包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | -- | 300×200（mm）、PET/CPP | 2018.4.11 | 2018-4-12 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 2 | 衡水杰彩塑料包装有限公司 | BOPA/LDPE复合袋 | -- | 160×170×0.2（mm）、BOPA/LDPE | 2018.04.03 | 2018-4-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 衡水 |
| 3 | 沧州辉创塑料制品有限公司 | 挤酱瓶 | -- | PE、200mL | 2018.4.12 | 2018-4-13 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 4 | 小洋人集团河北乳业有限公司 | 聚乙烯吹塑瓶 | -- | HDPE、200mL | 2018.4.12 | 2018-4-13 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 5 | 小洋人集团妙恋乳业有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | -- | PE、Φ38mm | 2018.4.11 | 2018-4-12 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 6 | 小洋人集团妙恋乳业有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | -- | PET、340mL | 2018.4.11 | 2018-4-12 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 7 | 沧州荣晟塑业有限公司 | 聚乙烯吹塑瓶 | -- | 200mL、PE | 2018.4.10 | 2018-4-12 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 8 | 沧州宏昊塑料制品有限公司 | 聚丙烯塑料瓶 | -- | 聚丙烯、345mL | 2018.4.11 | 2018-4-12 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 9 | 沧州宏昊塑料制品有限公司 | 聚乙烯塑料瓶 | -- | HDPE、100mL | 2018.4.11 | 2018-4-12 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 10 | 黄骅市天虹塑料包装有限公司 | 食品包装用多层共挤高阻隔膜 | -- | PA/TIE/PA、宽度：60mm、厚度：0.05mm | 2018.4.10 | 2018-4-12 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 11 | 黄骅市宏德塑料制品有限公司 | 塑料防盗瓶盖 | -- | PE、Φ30mm | 2018.3.20 | 2018-4-12 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 12 | 沧州盛远 | 食品包装用塑料瓶 | -- | HDPE、150mL | 2018.3.31 | 2018-4-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 13 | 沧州市世纪恒塑胶有限公司 | 聚乙烯吹塑桶 | -- | 25L | 2018.4.10 | 2018-4-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 14 | 沧州天宇仪表塑业有限公司 | 食品包装用塑料瓶 | -- | 85×120（35克）、PET | 2018.4.5 | 2018-4-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 15 | 沧州天宇仪表塑业有限公司 | 食品包装用塑料盖 | -- | PP、85# | 2018.4.5 | 2018-4-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 16 | 沧州益康食品药品包装有限公司 | 食品包装用聚乙烯塑料瓶 | -- | 100mL | 2018.3.15 | 2018-4-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 17 | 沧州益康食品药品包装有限公司 | 食品包装用聚酯瓶 | -- | 100g | 2018.3.15 | 2018-4-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 18 | 沧县纪勇塑料制品有限公司 | 食品包装用（PE）塑料瓶 | -- | PE、100mL | 2018.3.28 | 2018-4-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 19 | 河北健德塑料制品有限公司 | 330mL塑料瓶 | -- | 聚乙烯、330mL | 2018.4.5 | 2018-4-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 20 | 纳爱斯正定有限公司 | 洗洁精 | 雕牌 | 500克 | 2018.3.31 | 2018-4-20 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 21 | 河北洋浦包装材料有限公司 | 包装用塑料复合袋 | -- | 260×190×0.085（mm）、BOPP/PE | 2018.04.17 | 2018-4-20 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 22 | 河北龙大包装制品有限公司 | 淋膜纸碗 | -- | 998mL | 2018.04.11 | 2018-4-20 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 23 | 邢台美菱水业有限公司邢州大道分公司 | PET无汽饮料瓶 | -- | 550mL | 2018.4.10 | 2018-4-20 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 24 | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司油脂分公司 | 食品用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 | -- | 5L、PET | 2018.04.13 | 2018-4-19 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 25 | 邢台北人印刷有限公司 | BOPA/LDPE复合膜 | -- | 150×0.075（mm）、BOPA/LDPE | 2018.03.14 | 2018-4-19 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 26 | 邢台佳鑫塑料包装有限责任公司 | 食品用多层塑料复合膜 | -- | 170×0.043（mm）、BOPP/CPP | 2018.04.18 | 2018-4-19 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 27 | 邢台天阳包装有限公司 | 包装用塑料复合袋 | -- | 263×330×0.012（mm）、BOPP/LDPE | 2018.04.10 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 28 | 河北业诚塑料制品有限公司 | 漫心饮水杯 | 漫心 | 410mL、PC | 2018.02.12 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 29 | 河北洋浦包装材料有限公司 | 包装用多层复合包装膜 | -- | 350×205×0.045（mm）、BOPP//VMCPP | 2018.03.04 | 2018-4-20 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 30 | 高碑店市天天一泉水厂 | 聚酯无汽饮料瓶 | -- | PET、550mL | 2018.4.16 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 31 | 保定华飞包装科技有限公司 | 食品用塑料瓶 | -- | PET | 2018.1.25 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 32 | 盛龙德茂涞水塑料包装制品有限公司 | 复合肠衣膜 | -- | 宽165mm、厚0.105mm（双） | 2018.4.15 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 33 | 邯郸市永年区亿民塑料制品有限公司 | PE瓶 | -- | 2.5L、PE | 2018.4.10 | 2018-4-16 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 34 | 成安县高远包装制品有限公司 | 食品用组合式塑料防伪瓶盖 | -- | 外层ABS，内层PE，Φ56×Φ31 | 2018.4.16 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 35 | 成安县新博包装制品有限公司 | 组合式塑料防伪瓶盖 | -- | 内衬PE，Φ32.3mm×52.7mm | 2018.4.11 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 36 | 河北仓盛兴粮油工贸有限公司 | 聚酯（PET）瓶（食品用） | -- | 4.5L | 2018.4.4 | 2018-4-16 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 37 | 大名县恒远塑编有限责任公司 | 食品包装用塑料编织袋 | -- | 承重25kg，A型，480×880（mm），PP | 2018.4.17 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 不合格 | 剥离力 | 邯郸 |
| 38 | 河北立动饮品有限公司 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | -- | 550mL、PET | 2018.4.14 | 2018-4-16 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 39 | 大名县富源塑编印刷有限公司 | 聚丙烯单层敞口复合编织袋 | -- | 870×480（mm）、承重25kg | 2018.4.17 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 不合格 | 剥离力 | 邯郸 |
| 40 | 邯郸市永年区亿民塑料制品有限公司 | PET桶 | -- | PET、5L | 2018.4.12 | 2018-4-16 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 41 | 河北华正塑料包装有限责任公司 | 聚丙烯复膜敞口编织袋 | -- | 880×480（mm）、承重25kg，A型，PP | 2018.4.15 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 不合格 | 剥离力 | 邯郸 |
| 42 | 河北今圣钰包装纸制品有限公司 | 复合塑料编织袋 | -- | 48×87（cm）、PP、承重25kg、A型 | 2018.4.18 | 2018-4-20 | 省抽 | 省环保院 | 不合格 | 剥离力 | 邢台 |
| 43 | 沧州北方包装印务有限公司 | 多层复合膜 | -- | BOPP/CPP、235×0.05（mm） | 2018.4.8 | 2018-4-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 44 | 沧县喜辉塑料制品有限公司 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料瓶 | -- | 500mL | 2018.3.3 | 2018-4-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 45 | 沧州北方包装印务有限公司 | 多层复合膜袋 | -- | BOPA/LDPE、350×250×0.1（mm） | 2018.4.9 | 2018-4-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 46 | 沧县鹏龙塑料制品厂 | 食品包装用新型塑料盖 | -- | 高度（46±0.5mm）、直径（33.3±0.3mm）、PP材质 | 2018.4.6 | 2018-4-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 47 | 河北中绘彩印有限公司 | 复合包装膜 | -- | BOPP/VMCPP、350mm×45μm | 2018.4.17 | 2018-4-20 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 48 | 今麦郎饮品（隆尧）有限公司 | PET瓶坯 | -- | 13.39g | 2018.4.7 | 2018-4-20 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 49 | 沧州东盛塑料有限公司 | 食品包装用聚丙烯塑料瓶 | -- | 340mL、PP | 2018.4.8 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 50 | 隆尧腾龙印刷有限公司 | 液体食品包装用塑料复合膜 | -- | 120mm×60μm，PET/PE，SS膜 | 2018.4.18 | 2018-4-20 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 51 | 河北坤庆制盖有限公司 | 组合式防伪瓶盖 | -- | 外层ABS，内层PE，Φ26.2×65.1mm | 2018.1.20 | 2018-4-18 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 523 | 邯郸市鼎康包装有限公司 | 聚酯（PET）瓶坯 | -- | 250g、PET | 2018.4.16 | 2018-4-17 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 53 | 沧州青松塑业有限公司 | 食品用塑料瓶盖 | -- | 聚乙烯，高17mm，直径34.5mm | 2018.4.8 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 54 | 沧州众森塑料制品有限责任公司 | 一次性奶瓶 | -- | 120mL、PP | 2018.4.6 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 55 | 河北宏安塑胶制品有限公司 | 一次性塑料奶瓶 | -- | 聚丙烯、100mL | 2018年4月1日 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 56 | 沧州恒达塑业有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑瓶 | -- | HDPE、200mL | 2018.4.8 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 57 | 曲周县金吉塑料包装制品有限公司 | 聚酯食用油油瓶 | -- | PET、1公斤 | 2018.4.5 | 2018-4-19 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 58 | 沧州毅泽佳塑料包装有限公司 | 食品包装用塑料瓶 | -- | 聚乙烯（PE）、150mL | 2018.4.9 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 59 | 沧州青松塑业有限公司 | 食品用塑料瓶盖 | -- | 聚丙烯、高25.5mm、直径42mm | 2018.4.8 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 60 | 曲周县金吉塑料包装制品有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | -- | 5公斤 | 2018.4.5 | 2018-4-19 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 61 | 沧州毅泽佳塑料包装有限公司 | 一次性塑料奶瓶 | -- | 聚丙烯（PP）、100mL | 2018.4.3 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 62 | 沧县东盛塑料有限公司 | 食品包装用热灌装聚酯瓶 | -- | PET、350mL | 2018.4.8 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 63 | 晨光生物科技集团股份有限公司植物蛋白分公司 | 食品级油壶 | -- | PET、5L | 2018.3.17 | 2018-4-19 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 64 | 河北晨瑞塑料制品有限公司 | 食品用聚酯（PET）塑料桶 | -- | PET、5L | 2018.4.16 | 2018-4-17 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 65 | 河北爱源水处理设备有限公司 | PC水桶 | -- | 18.9L | 2018.4.16 | 2018-4-17 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 66 | 河北美临多维粮油贸易有限公司 | 食品用聚酯（PET）塑料桶 | -- | PET、5L | 2018.3.20 | 2018-4-17 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 67 | 邯郸市鼎康包装有限公司 | 食品包装用聚酯（PET）瓶 | -- | 20L、PET | 2018.4.1 | 2018-4-17 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 68 | 沧县喜辉塑料制品有限公司 | PET瓶坯 | -- | 40g | 2018.4.6 | 2018-4-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 59 | 沧州永康医药用品有限公司 | 一次性塑料奶瓶 | -- | 聚丙烯、100mL | 2018.3.6 | 2018-4-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 70 | 沧县佰斯特塑料制品有限公司 | 聪明盖 | -- | PE、直径57mm、高36mm、8.5g | 2018.4.6 | 2018-4-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 71 | 石家庄威亚彩鱼印刷有限责任公司 | 食品用包装纸 | -- | 265×258（mm） | 2018.4.20 | 2018-4-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 72 | 石家庄翔舜药用包装有限公司 | 食品包装复合袋 | -- | 375×280×0.105（mm）、BOPP/PE | 2018.1.4 | 2018-4-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 73 | 石家庄光明正大日化有限公司 | 全效洗洁精 | 吉尔康 | 1.32kg | 有效期至2021.3.5 | 2018-4-26 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 74 | 石家庄市绿洁纸杯加工部 | 淋膜纸杯 | -- | 245mL | 2018.4.22 | 2018-4-26 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 75 | 柏乡县瀚润彩印有限公司 | 复合塑料编织袋 | -- | 880×500（mm）、PET/CPP | 2018.04.25 | 2018-4-26 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 76 | 河北誉宏包装装潢有限公司 | 多层复合食品包装袋 | -- | 260×170×0.120（mm）、BOPET/VMPET/PE | 2017.12.24 | 2018-4-26 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 77 | 河北泽恒纸塑包装制品有限公司 | 纸浆模塑餐盘 | -- | ZH101、8g | 2018.04.25 | 2018-4-25 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邯郸 |
| 78 | 宁晋县国玉新型包装材料有限公司 | 复合塑料编织袋 | -- | 940×520（mm）、80g | 2018.04.24 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 79 | 宁晋县万盛纸容器制品厂 | 淋膜纸杯 | -- | 245mL | 2018.04.20 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 80 | 河北玉星食品有限公司 | 食品包装用聚酯（PET）瓶 | -- | 5L、PET | 2018.04.19 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 81 | 核磨坊饮品科技有限公司 | 无汽饮料瓶 | -- | 350mL、PET | 2018.04.23 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 82 | 河北完达山贝兰德乳业有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑瓶 | -- | 200mL、PE | 2018.04.23 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 83 | 宁晋县润美纸制品有限公司 | 淋膜纸杯 | -- | 245mL | 2018.04.13 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 邢台 |
| 84 | 元氏县金泰塑料制品有限公司 | 食品包装用复合袋 | -- | 355×210×0.06（mm）、BOPP//LDPE | 2018.3.10 | 2018-4-28 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 85 | 石家庄佳诚纸制容器有限公司 | 淋膜纸杯 | -- | -- | -- | 2018-4-28 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 86 | 保定市白洋淀温泉城鑫通达商贸有限公司 | 纸杯原纸（QS）乐事无限 | -- | 190g/㎡ | 2018.4.25 | 2018-4-28 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 87 | 雄县乐佳纸塑包装有限公司 | 食品包装用塑料复合袋（BOPP/LDPE） | -- | 180×300×0.012（mm） | 2018.4.2 | 2018-4-28 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 88 | 雄县华茂包装材料有限公司 | 食品包装用塑料复合袋（BOPA/LDPE） | -- | 220×250×0.075（mm） | 2018.3.26 | 2018-4-28 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 89 | 保定世特佳食品包装有限公司 | 牛皮纸袋 | -- | 220×170×80（mm） | 2018.4.25 | 2018-4-28 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 90 | 保定世特佳食品包装有限公司 | 纸盘 | -- | 169mm | 2018.4.24 | 2018-4-28 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 91 | 河北志腾彩印有限公司 | 食品包装用塑料复合袋（BOPP/LDPE） | -- | 180×237×0.058（mm） | 2018.4.25 | 2018-4-27 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 92 | 雄县创品纸塑包装制品有限公司 | 食品包装用塑料复合袋（BOPP/VMPET/PE） | -- | 112×218×0.09（mm） | 2018.4.22 | 2018-4-27 | 省抽 | 省环保院 | 不合格 | 溶剂残留 | 保定 |
| 93 | 雄县华江纸塑包装有限公司 | 食品包装用塑料复合袋（BOPA/LDPE） | -- | 140×157×0.085（mm） | 2018.4.22 | 2018-4-27 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 94 | 雄县京联塑料包装有限公司 | 食品包装用塑料复合膜（BOPP/CPP） | -- | 350×0.043（mm） | 2018.4.23 | 2018-4-27 | 省抽 | 省环保院 | 不合格 | 剥离力/溶剂残留 | 保定 |
| 95 | 雄县中益纸塑包装厂 | 食品用PET桶 | -- | 5L | 2018.04.13 | 2018-4-26 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 96 | 雄县启明纸塑印制有限公司 | 食品包装用塑料复合袋（BOPA/LDPE） | -- | 360×260×0.08（mm） | 2018.4.21 | 2018-4-26 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 97 | 雄县家乐纸塑制品有限公司 | 淋膜纸杯 | 让你乐 | 250mL | 2018.4.25 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 98 | 河北领成包装材料科技有限公司 | 食品包装用塑料复合膜（BOPP/VMCPP） | -- | 158×0.045（mm） | 2018.4.22 | 2018-4-26 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 99 | 雄县华升彩印有限责任公司 | 食品包装用塑料复合袋（BOPP/LDPE） | -- | 240×185×0.085（mm） | 2018.4.15 | 2018-4-26 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 100 | 保定市华洋塑纸包装产业有限公司 | 防油纸袋 | -- | 124×340×40（mm） | 2018.4.23 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 101 | 河北惠德印刷有限公司 | 食品用无纺布包装袋 | -- | 400×480（mm） | 2018.4.23 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 102 | 河北浩天非织造布有限公司 | 食品用无纺布包装袋 | -- | 47×34（cm） | 2018.4.23 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 103 | 河北喜之郎食品有限公司 | 85mL软瓶 | -- | 85mL | 2018.4.24 | 2018-4-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 104 | 河北汇源食品饮料有限公司 | 无汽饮料瓶 | -- | 500mL | 2018.4.23 | 2018-4-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 105 | 石家庄市鸣萃包装材料有限公司 | 食品用复合袋 | -- | 260×200×0.085（mm）、BOPA/LDPE | 2018.3.20 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 106 | 河北浩森包装材料有限公司 | 食品用复合袋 | -- | 325×110×0.07（mm）、BOPP/CPP | 2018.5.8 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 107 | 张家口燕龙包装制品有限公司 | 防盗瓶盖（PE） | -- | Φ38mm | 2018.5.2 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 张家口 |
| 108 | 张家口通达纸塑彩印有限公司 | 食品包装用塑料复合袋（BOPET/PE） | -- | 350×270×0.06（mm） | 2018.5.5 | 2018-5-7 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 张家口 |
| 109 | 张家口市天宇塑料彩印有限公司万全分公司 | 食品用塑料复合包装袋（PET/PA/RCPP） | -- | 370×210×0.10（mm） | 2018.4.16 | 2018-5-7 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 张家口 |
| 110 | 河北伊人环保科技有限公司 | 餐具洗涤剂 | 伊人 | 1.5kg | 2021.03.01 | 2018-5-7 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 张家口 |
| 111 | 张家口金达塑料制品有限公司 | 食品用塑料瓶 | -- | 250g、PP | 2018.5.6 | 2018-5-7 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 张家口 |
| 112 | 霸州市群利塑料包装制品有限公司 | BOPA/PE复合袋 | -- | 245×182×0.08（mm） | 2018.3.15 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 113 | 霸州市群利塑料包装制品有限公司 | BOPA/CPP耐蒸煮复合袋 | -- | 250×210×0.085（mm） | 2018.3.10 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 114 | 霸州市吉宏丰纸制品有限公司 | 圆柱形复合罐 | -- | 105g | 2018.5.5 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 115 | 霸州市贺通纸杯厂 | 淋膜纸杯 | -- | 230mL | 2018.5.7 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 116 | 霸州市胜芳福兴彩印包装有限公司 | 面粉袋2.5kg | -- | BOPP/LDPE、390×270×0.092（mm） | 2018.4.28 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 117 | 霸州市亚美装璜印刷有限公司 | 包装袋 | -- | PA/PE、160×140×0.06（mm） | 2018.5.3 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 118 | 河北众城包装材料有限公司 | 食品包装用肠衣膜 | -- | PA/TIE/PE/TIE/PA、折径50mm | 2018.5.10 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 119 | 固安县中彩印业有限公司 | 农东方复合袋 | -- | BOPP/LDPE、200×200×0.075（mm） | 2018.3.17 | 2018-5-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 120 | 固安县中彩印业有限公司 | 鑫惠达复合袋 | -- | BOPP/CPP、220×150×0.08（mm） | 2018.3.23 | 2018-5-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 121 | 廊坊军兴溢美包装制品有限公司 | 食品用纸板罐 | -- | 内径38mm，高度214mm | 2018.5.4 | 2018-5-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 122 | 固安福京包装印刷有限公司 | BOPP/CPP复合袋 | -- | 245×159×0.078（mm） | 2018.4.11 | 2018-5-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 123 | 固安福京包装印刷有限公司 | BOPP/LDPE复合袋 | -- | 259×170×0.075（mm） | 2018.4.8 | 2018-5-11 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 124 | 秦皇岛锦辉包装有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPA/LDPE、292×190×0.08（mm） | 2018.3.29 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 125 | 秦皇岛超凡彩印有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPA/LDPE、293×190（mm）、160μm | 2018.3.31 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 126 | 秦皇岛市泽宝医药包装有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPA/LDPE、182×140×0.065（mm） | 2018.3.25 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 127 | 秦皇岛市博大印刷材料有限公司 | 四层铝箔蒸煮袋 | -- | PET/AL/PA/CPP、180×270×0.12（mm） | 2018.4.3 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 128 | 秦皇岛市博大印刷材料有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPA/LDPE、215×165×0.085（mm） | 2018.4.4 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 129 | 秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPA/LDPE、240×160×0.08（mm） | 2018.5.7 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 130 | 秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司 | 榨菜包装用复合袋 | -- | BOPP//AL//LDPE、A类、210×155×0.09（mm） | 2018.5.7 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 131 | 秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPA/RCPP、235×160×0.085（mm） | 2018.4.7 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 132 | 秦皇岛广洁日化有限公司 | 高效洗洁精 | 图形 | 1.29kg | 有效期至2020年4月10日 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 133 | 秦皇岛市斯必得彩塑包装制品有限公司 | 复合膜袋 | -- | 230×160×0.085（mm）、BOPA/BOPA/CPP | 2018.5.8 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 134 | 秦皇岛市斯必得彩塑包装制品有限公司 | 复合膜袋 | -- | 500×340×0.095（mm）、BOPA/LDPE | 2018.5.8 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 135 | 秦皇岛冠天塑料容器有限公司 | 食品用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）油桶 | -- | PET、5L | 2018.5.5 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 136 | 秦皇岛市奥彩彩印有限公司 | 食品包装用纸盒 | -- | 150×150×120（mm） | 2018.5.8 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 137 | 秦皇岛志秋路聚酯瓶厂 | 聚酯（PET）瓶 | -- | PET、4.5L | 2018.4.2 | 2018-5-9 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 138 | 秦皇岛尧邦塑胶容器有限公司 | 食品用PET瓶 | -- | 2.5L | 2018.5.8 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 139 | 秦皇岛鲁东塑料包装有限公司 | 聚酯PET瓶 | -- | 1.8L | 2018.5.6 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 140 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 聚酯（PET）瓶 | -- | 5L | 2018.5.10 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 141 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 聚酯（PET）瓶坯 | -- | 100g | 2018.3.26 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 秦皇岛 |
| 142 | 卢龙县川洋塑料包装有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPP/PE、238×140×0.07（mm） | 2018.5.8 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 不合格 | 溶剂残留 | 秦皇岛 |
| 143 | 廊坊市永盈纸塑制品有限公司 | 食品用淋膜纸袋 | -- | 200×165（mm） | 2018.5.2 | 2018-5-17 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 144 | 廊坊市美玲纸制品有限公司 | 纸板盒 | -- | 110×218（mm） | 2018.4.20 | 2018-5-17 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 145 | 香河县龙泰纸制品有限责任公司 | 淋膜纸袋 | -- | 127×205（mm） | 2018.1.1 | 2018-5-15 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 146 | 廊坊爱普包装有限公司 | 食品包装用复合膜 | -- | 宽243mm、厚0.04mm、PET/VMCPP | 2018.5.14 | 2018-5-15 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 147 | 廊坊中本包装有限公司 | 食品包装用复合袋 | -- | 220×300×0.06（mm）、PA/dr/PE-LD | 2018.5.14 | 2018-5-15 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 148 | 廊坊市美玲纸制品有限公司 | 食品包装用纸复合罐 | -- | 内径220mm，高182mm | 2018.4.18 | 2018-5-17 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 廊坊 |
| 149 | 玉田县润通食品饮料有限公司 | PET碳酸饮料瓶 | -- | 350mL、PET | 2018.04.21 | 2018-5-15 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 唐山 |
| 150 | 玉田县金达塑料制品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | -- | 490mL、PET | 2018.05.11 | 2018-5-15 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 唐山 |
| 151 | 玉田县双伟纸杯厂 | 淋膜纸杯 | 新能桔叶 | 250mL | 2018.04.26 | 2018-5-17 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 唐山 |
| 152 | 滦南县众鑫塑业包装厂 | 塑料编织袋 | -- | 440×750（mm） | 2018.05.02 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 唐山 |
| 153 | 滦南县宏泰塑料包装厂 | 复合塑料编织袋 | -- | 740×450（mm） | 2018.4.19 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 唐山 |
| 154 | 唐山昊远包装有限公司 | 塑料编织袋 | -- | 1020×560（mm） | 2018.05.10 | 2018-5-10 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 唐山 |
| 155 | 唐山市一品净日化厂 | 一品净洗洁精 | 一品净 | 1.5kg/瓶 | 2018.04.08 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 唐山 |
| 156 | 唐山沙流河复合塑料彩印有限公司 | BOPA/LDPE复合袋 | -- | 330×210×0.09（mm） | 2018.4.28 | 2018-5-8 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 唐山 |
| 157 | 芦台经济开发区融源印刷有限公司 | 食品用复合塑料软包装袋 | -- | 275×160×40×0.088（mm）、BOPP//VMPET//PE | 2018.04.26 | 2018-5-7 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 唐山 |
| 158 | 辛集市虹羽塑编厂 | 食品用复合塑料编织袋 | -- | 530×950（mm）、PP | 2018.5.11 | 2018-5-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 辛集 |
| 159 | 辛集市仁慈塑编厂 | 食品用复合塑料编织袋 | -- | 500×970（mm）、PP | 2018.5.12 | 2018-5-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 辛集 |
| 160 | 辛集市天浩塑编包装有限公司 | 食品用复合塑料编织袋 | -- | 500×900（mm）、PP | 2018.5.10 | 2018-5-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 辛集 |
| 161 | 石家庄市飞龙日化有限公司 | 加浓洗洁精 | 赢牌 | 1.38kg | 有效期至2019.4.01 | 2018-5-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 162 | 河北白云日用化学有限公司 | 洗洁精 | -- | 2kg | 有效期至2021.05.04 | 2018-5-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 163 | 石家庄威望化工有限公司 | 洗洁精 | 都市 | 2kg | 2018.04.26 | 2018-5-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 164 | 石家庄市龙云日用品厂 | 洗洁精 | 阳光好爸爸 | 500g | 有效期至2021.05.08 | 2018-5-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 165 | 石家庄贝洁日化有限公司 | 新金桔洗洁精 | 贝洁 | 500g | 有效期至2021.04.10 | 2018-5-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 166 | 河北纳利鑫洗化有限公司 | 生姜洗洁精 | 好太太 | 1.29kg | 2017.12.06 | 2018-5-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 石家庄 |
| 167 | 沧州精彩塑胶印刷有限公司 | 复合膜袋 | -- | 325×110×0.07（mm）、BOPP/CPP | 2018.5.20 | 2018-5-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 168 | 沧州宏扬塑业有限公司 | 复合膜袋 | -- | 210×130×0.08（mm）、BOPA/LDPE | 2018.5.19 | 2018-5-22 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 169 | 东光县鑫鑫塑料有限公司 | 复合膜 | -- | 190×0.05（mm）、BOPP/CPP | 2018.5.5 | 2018-5-22 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 170 | 东光县明昇塑业有限公司 | 淋膜纸袋 | -- | 1150×135（mm） | 2018.5.20 | 2018-5-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 171 | 沧州华良包装装潢有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPA/LDPE、250mm×300mm×0.08mm | 2018.5.19 | 2018-5-21 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 172 | 沧州华良包装装潢有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPET/CPP、210mm×300mm×0.05mm | 2018.5.19 | 2018-5-21 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 173 | 东光县宏源塑业有限公司 | 复合膜袋 | -- | 200×300×0.08（mm）、BOPA/LDPE | 2018.5.1 | 2018-5-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 174 | 东光县明昇塑业有限公司 | 淋膜纸袋 | -- | 150×150（mm） | 2018.5.4 | 2018-5-22 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 175 | 沧州德运包装装潢有限公司 | 复合膜袋 | -- | 198×280×0.095（mm）、BOPA/LDPE | 2018.5.18 | 2018-5-22 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 176 | 东光县兴宇塑业有限公司 | 复合膜袋 | -- | 255×190×0.07（mm）、BOPA/LDPE | 2018.5.19 | 2018-5-22 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 177 | 东光县宏岗塑业有限公司 | 复合膜袋 | -- | 250×170×0.1（mm）、BOPA/LDPE | 2018.5.19 | 2018-5-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 178 | 沧州东晋塑业有限公司 | 复合膜袋 | -- | 260×500×0.105（mm）、BOPA/LDPE | 2018.5.19 | 2018-5-22 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 179 | 东光县兴宇塑业有限公司 | 复合膜袋 | -- | BOPP/CPP、295×145×0.05（mm） | 2018.5.20 | 2018-5-22 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 180 | 东光县鑫鑫塑料有限公司 | 复合膜袋 | -- | PET/PE、150×220×0.12（mm） | 2018.5.8 | 2018-5-22 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 181 | 东光县精塑包装有限公司 | 复合膜袋 | -- | 190mm×260mm×0.079mm、BOPA/LDPE | 2018.5.18 | 2018-5-21 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 182 | 东光县星丽辉塑业有限公司 | 淋膜纸袋 | -- | 195×200（mm） | 2018.5.21 | 2018-5-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 183 | 沧州佳森塑业有限公司 | 复合膜袋 | -- | 189×269×0.089（mm）、BOPP/CPP | 2018.5.20 | 2018-5-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 184 | 沧州佳森塑业有限公司 | 淋膜纸袋 | -- | 138×105（mm） | 2018.5.20 | 2018-5-23 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 185 | 东光县华人塑业有限公司 | 复合膜袋 | -- | 175×210×0.08（mm）、BOPP/VMPET/LDPE | 2018.5.14 | 2018-5-24 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 沧州 |
| 186 | 保定市尚欣纸制品加工有限公司 | 淋膜纸杯 | -- | 490mL | 2018.06.04 | 2018-6-5 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 187 | 保定市尚欣纸制品加工有限公司 | 淋膜纸碗 | -- | 730mL | 2018.06.04 | 2018-6-5 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 188 | 保定市泽正塑料制品制造有限公司 | 饮用纯净水桶盖 | -- | Φ56mm、PE | 2018.06.05 | 2018-6-5 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 189 | 保定市泽正塑料制品制造有限公司 | PC饮用水罐 | -- | 18.9L、PC | 2018.06.05 | 2018-6-5 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 190 | 保定恒友印业有限责任公司 | 食品用复合袋 | -- | 240×160×0.105（mm）、BOPA/CPP | 2018.05.25 | 2018-6-5 | 省抽 | 省环保院 | 不合格 | 溶剂残留 | 保定 |
| 191 | 河北智创包装制品有限公司 | 淋膜纸杯 | -- | 350mL | 2018.05.31 | 2018-6-4 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 192 | 涿州聚慧包装制品有限公司 | 食品包装用聚乙烯吹塑瓶 | -- | 180mL | 2018.06.03 | 2018-6-4 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |
| 193 | 河北首韵纸制品有限公司 | 食品包装用纸 | -- | 74×110（mm） | 2018.06.04 | 2018-6-4 | 省抽 | 省环保院 | 合格 | -- | 保定 |